## Slide 1
Nerastné suroviny
1. ročník bakalarského štúdia
Nerastné suroviny 10
Charakteristika najdôležitejších minerálov a rúd na báze železných kovov
(napr. Fe, Mn, Cr).

## Slide 2
Rudné suroviny na báze železných kovov
názov ruda označuje každú nerastnú surovinu, z ktorej je možné získať kov,
medzi minerály a rudy na báze železných kovov zaraďujeme tie,
ktoré majú majoritnú koncentráciu prvkov Fe, Mn, Cr.
Nerastné suroviny
1. ročník bakalarského štúdia

## Slide 3
Minerály na báze železných kovov
väčšina minerálov na báze železných kovov patrí do dvoch tried:
IV. trieda – oxidy a hydroxidy (napr. Fe2O3, MnO2)
V. trieda – karbonáty a dusičnany (napr. FeCO3, MnCO3)
Nerastné suroviny
1. ročník bakalarského štúdia

## Slide 4
IV. trieda – oxidy a hydroxidy
cca 570 minerálov, t.j. 15 % všetkých dnes známych minerálov,
fyzikálne a morfologické vlastnosti oxidov a hydroxidov sú veľmi rozmanité v závislosti na ich štruktúre,
výskyt oxidov a hydroxidov je spojený so širokou škálou genetických procesov – vznikajú v magmatickom, hydrotermálnom, metasomatickom a metamorfnom prostredí. Tvoria cca 17 % zemskej kôry, z toho takmer 90 % pripadá na kremeň,
k oxidom a hydroxidom patria ekonomicky významné rudy (napr. na báze Fe, Cr, Mn, Ti, Cu, Al, Si, Ca, Mg, Sn, Nb, Ta, U, Th).
Nerastné suroviny
1. ročník bakalarského štúdia

## Slide 5
V. trieda – karbonáty a dusičnany
cca 210 minerálov, t.j. 6 % všetkých dnes známych minerálov,
väčšina karbonátov sú v čistej forme bezfarebné, často sa sfarbujú v dôsledku porúch kryštálovej mriežky alebo prítomnosťou inklúzií iných minerálov,
tvrdosť bežných karbonátov je 3 – 4,5 Mohsovej škály, hustota sa pohybuje v intervale cca 2,5 – 4 g.cm–3, majú dokonalú štiepateľnosť,
najväčšie množstvo karbonátov je na báze vápnika, vznikajú sedimentáciou organizmov, hlavne vo vodnom prostredí. Karbonáty sú tiež bežnou zložkou hydrotermálnych žíl
siderit je rudou Fe (FeCO3), rodochrozit je rudou Mn (MnCO3).
Nerastné suroviny
1. ročník bakalarského štúdia

## Slide 6
Železo
Nerastné suroviny
1. ročník bakalarského štúdia
celkový obsah v zemskej kôre svetové zásoby
4,65 % cca 80 mld. t. čistého kovu
svetová ťažba rúd použitie
cca 2 mld. t. /rok výroba železa a ocele

## Slide 7
Minerály na báze Fe
Nerastné suroviny
1. ročník bakalarského štúdia
Magnetit Fe3O4
Praktické využitie týchto minerálov je v rudách, ktoré sa používajú na výrobu surového železa a ocele.
Ďalšie minerály na báze Fe:
goethit (limonit) - FeO(OH)
chamozit - (Fe,Mg)5Al[AlSi3O10(OH)8]
Hematit Fe2O3
Siderit FeCO3

## Slide 8
Príklad najkvalitnejších Fe rúd pre hutníctvo
Nerastné suroviny
1. ročník bakalarského štúdia
Fe ruda Brazília MBR
http://www.brazilbrand.com/brazil_miner_brazilian_exporter_iron_ore.htm
minerál hematit (Fe2O3)

## Slide 9
Hematitová ruda.
Jaroslav Legemza
1. ročník Bc. - Hutníctvo
Vale (Brazília)
Brazílska baňa Vale na hematitovú rudu. Má rozlohu 500 ha a hĺbku 120 m.
Hematit Fe2O3

## Slide 10
Hematit
Nerastné suroviny
1. ročník bakalarského štúdia

## Slide 11
Hematit
Nerastné suroviny
1. ročník bakalarského štúdia
Názov minerálu | Hematit | 
Chemický vzorec | Fe2O3 | 
Charakteristika | Kryštály hematitu bývajú tabuľkovité alebo romboédrické. Jeho farba sa mení od hnedastej, jasnočervenej, krvavočervenej až po oceľovosivú a železnočiernu. Vryp má hnedočervený. Je to nepriehľadný minerál s kovovým až matným leskom. Tvrdosť má 6,5. Hustota je 5,3 kg.dm−3, lom je nepravidelný. | 
Vznik | Vyskytuje sa hlavne ako hydrotermálny aj metasomatický Menej často sa vyskytuje v hrubých kryštalických agregátoch. | 
Výskyt | Švédsko – Striberg, Norberg, Blötberg, Ukrajina – Krivoj Rog, Rusko – Kursk, Brazília – Matto Grosso. | 
Použitie | Dôležitá ruda železa, čistý obsahuje až 70 % železa. | 

## Slide 12
Hematit
Nerastné suroviny
1. ročník bakalarského štúdia
Fe2O3

## Slide 13
Magnetit
Nerastné suroviny
1. ročník bakalarského štúdia

## Slide 14
Magnetit
Nerastné suroviny
1. ročník bakalarského štúdia
Názov minerálu | Magnetit | 
Chemický vzorec | Fe3O4 | 
Charakteristika | Tento bežný oxid vytvára oktaédrické kryštály, vyskytuje sa však aj v celistvej alebo zrnitej podobe. Magnetit je nepriehľadný minerál s matným alebo kovovým leskom. Je najvýznamnejšou železnou rudou, obsahuje až 72 % železa. Má magnetické vlastnosti. Tvrdosť má 5,5-6, hustota 5,1-5,2 kg.dm−3, lom lastúrový. | 
Vznik | Tvorí sa vo vyvretých hlavne bázických horninách, ale aj v žilných a metasomatických ložiskách. Zriedkavo aj v pegmatitoch. | 
Výskyt | Najväčšie ložiská magnetitu sa nachádzajú blízko Švédskych miest Kiruna a Gällivare. Ekonomicky významné pre svoj objem sú však hlavne ložiská páskovaných železných rúd na Ukrajine (Krivoj Rog), Rusku (Kurská magnetická anomália), v USA (Minnesota a Michigan) a Kanade (Ontário). | 
Použitie | Ako dôležitá súčasť železných rúd je vyhľadávanou nerastnou surovinou potrebnou pre výrobu železa a ocele. | 

## Slide 15
Magnetit
Nerastné suroviny
1. ročník bakalarského štúdia
Fe3O4

## Slide 16
Siderit
Nerastné suroviny
1. ročník bakalarského štúdia

## Slide 17
Siderit
Nerastné suroviny
1. ročník bakalarského štúdia
Názov minerálu | Siderit | 
Chemický vzorec | FeCO3 | 
Charakteristika | Tvorí kryštály tvaru romboédra, niekedy i tabuľkovité kryštály, ktoré mávajú zakrivené plochy a niekedy bývajú aj zdvojčatené. Má obvykle sivú, bledožltú, hnedú až zelenkastú farbu. Je nepriehľadný, máva sklený, perleťový alebo hodvábny lesk. Fyzikálne vlastnosti: Tvrdosť 4 – 4,5, hustota 3,7 – 3,9 g/cm³, lom nerovný, lastúrnatý. | 
Vznik | Vzniká metasomatickými, hydrotermálnymi procesmi i sedimentáciou. | 
Výskyt | Na Slovensku - siderit sa priemyselne ťažil v Slovenskom rudohorí. Najdôležitejšie ložiská v okrese Rožňava pri obciach Nižná Slaná a Kobeliarovo. Vo svete - vyskytuje sa v ložiskách v Nemecku (Freiberg, Neudorf), Rakúsku (Štajersko), Francúzsku, Anglicku (Cornwall), Portugalsku, Kanade (veľké kryštály v provincii Quebec), USA (Arizona, Colorado), Brazílii (Minas Gerais). | 
Použitie | Siderit má obsah železa 48 % s prímesou mangánu a neobsahuje nežiaduce prvky síru, fosfor a pre ľahké hutné spracovanie je používaný ako železná ruda. | 

## Slide 18
Siderit
Nerastné suroviny
1. ročník bakalarského štúdia
FeCO3

## Slide 19
Mangán
Nerastné suroviny
1. ročník bakalarského štúdia
celkový obsah v zemskej kôre svetové zásoby
0,2 % cca 600 mil. t. čistého kovu
svetová ťažba rúd použitie
cca 15 mil. t. /rok výroba mangánových ferozliatin

## Slide 20
Minerály na báze Mn
Nerastné suroviny
1. ročník bakalarského štúdia
Praktické využitie týchto minerálov je v rudách, ktoré sa používajú na výrobu mangánových ferozliatin.
Ďalšie minerály na báze Mn:
rodonit - MnSiO3
manganit – MnO(OH)
Rodochrozit MnCO3
Pyroluzit MnO2

## Slide 21
Príklad najkvalitnejších Mn rúd pre hutníctvo
Nerastné suroviny
1. ročník bakalarského štúdia
Mn ruda Comilog
Mn ruda Assmang

## Slide 22
Mn morské nerastné suroviny.
Jaroslav Legemza
1. ročník Bc. - Hutníctvo
polymetalické konkrécie (vlastní aj SR),
obsahujú 30 % mangánu, 1,2 % medi, 1,2 % niklu a 0,2 % kobaltu, obsahujú aj železo, mineralogická forma – komplexné oxidy – prítomný aj MnO2,
nachádzajú sa na morskom dne s rozlohou 1,5 km2 v Tichom oceáne, v priestore medzi Mexikom a Havajskými ostrovmi
polymetalické konkrécie

## Slide 23
Mineralogické zloženie Mn rúd
Nerastné suroviny
1. ročník bakalarského štúdia
obsah Mn CELK v Mn rudách je dôležitý,
nemenej dôležitá je aj forma Mn
(resp. mineralogické zloženie)
minerál pyroluzit MnO2

## Slide 24
Pyroluzit
Nerastné suroviny
1. ročník bakalarského štúdia

## Slide 25
Pyroluzit
Nerastné suroviny
1. ročník bakalarského štúdia
Názov minerálu | Pyroluzit | 
Chemický vzorec | MnO2 | 
Charakteristika | Kryštály sú veľmi vzácne, dlhšie alebo kratšie prizmatické, štvorcového prierezu. Najčastejšie tvorí agregáty celistvé, vláknité, alebo hroznovité či povlaky, dendrity, hľuzy a kvaple. Fyzikálne vlastnosti: Tvrdosť 6–6,5, hustota 5 g/cm³, lom nerovný. Farba je šedá až čierna, niekedy kovovo modrá. Lesk kovový, polokovový, matný, vryp kovovo čierny. | 
Vznik | Sekundárny – hojný produkt oxidácie železných rúd s obsahom Mn. Sedimentárny – zráža sa v bažinách a jazerách, na dne oceánov. Hydrotermálny – nízkoteplotná fáza rudných žíl. | 
Výskyt | Ukrajina – Nikopol, USA – Arizona, Kalifornie, Nové Mexiko, Utah. | 
Použitie | Je to mangánová ruda – zdroj Mn, resp. FeMn - prísada zvyšuje tvrdosť ocele (tzv. Hadfieldová oceľ ). | 

## Slide 26
Pyroluzit
Nerastné suroviny
1. ročník bakalarského štúdia
MnO2

## Slide 27
Rodochrozit
Nerastné suroviny
1. ročník bakalarského štúdia

## Slide 28
Rodochrozit
Nerastné suroviny
1. ročník bakalarského štúdia
Názov minerálu | Rodochrozit | 
Chemický vzorec | MnCO3 | 
Charakteristika | Tento minerál vytvára klencové, prizmatické alebo tabuľkovité kryštály. Vyskytuje sa v celistvej, hroznovitej forme a vytvára aj konkrécie. Má typickú ružovú až červenkastú farbu. Vryp je biely. Patrí k priehľadným až priesvitným minerálom so skleným až perleťovým leskom. Lom je lastúrový. Tvrdosť je 3, hustotu má 3,69 kg.dm−3. | 
Vznik | Vzniká na hydrotermálnych žilách a v premenených či sedimentárnych mangánových ložiskách. | 
Výskyt | Na Slovensku - Banská Štiavnica, Hodruša-Hámre, Kremnica, Rožňava, Smolník. Vo svete - Cavnic – Rumúnsko, Trepča – Chorvátsko,, Silverton – Colorado, Huarón – Peru, Mina Capillitas – Argentína; Kuruman – JAR; metamorfované karbonátové Mn rudy: Msino – Sibír, Huelva – Španielsko. | 
Použitie | Rodochrozit sa používa ako ruda na výrobu mangánových ferozliatin. | 

## Slide 29
Rodochrozit
Nerastné suroviny
1. ročník bakalarského štúdia
MnCO3

## Slide 30
Franklinit
Nerastné suroviny
1. ročník bakalarského štúdia

## Slide 31
Franklinit
Nerastné suroviny
1. ročník bakalarského štúdia
Názov minerálu | Franklinit | 
Chemický vzorec | (Zn,Mn,Fe)2+(Fe,Mn)3+2O4 | 
Charakteristika | Kryštály sú bežné v tvare oktaedru, vzácne sú kocky. Fyzikálne vlastnosti: tvrdosť má 6–6,5, krehký, hustota je 5–5,2 g/cm³, lom nepravidelný až lastúrnatý. Farba môže byť čierna, hnedá, červená. Lesk kovový až polokovový. | 
Vznik | Vzniká vysokoteplotnou premenou morských karbonátových sedimentov bohatých na Fe, Mn, Zn. V malej miere sa nachádza v niektorých železných a manganových ložiskách. | 
Výskyt | Nemecko – Severné Porýnie-Vestfálsko, Švédsko, Rusko – poloostrov Kola, Daleký východ – Bajkalská oblasť, USA – Franklin v New Jersey. | 

## Slide 32
Franklinit
Nerastné suroviny
1. ročník bakalarského štúdia
(Zn,Mn,Fe)2+(Fe,Mn)3+2O4

## Slide 33
Chróm
Nerastné suroviny
1. ročník bakalarského štúdia
celkový obsah v zemskej kôre svetové zásoby
80 ppm cca 350 mil. t. čistého kovu
svetová ťažba rúd použitie
cca 20 mil. t. /rok metalurgia ocele a žiaruvzdorné hmoty

## Slide 34
Minerály na báze Cr
Nerastné suroviny
1. ročník bakalarského štúdia
Praktické využitie tohto minerálu je v rudách, ktoré sa používajú na výrobu chrómových ferozliatin.
Ďalšie minerály na báze Cr:
magneziochromit- MgCr2O4
Chromit FeCr2O4

## Slide 35
Chromit
Nerastné suroviny
1. ročník bakalarského štúdia

## Slide 36
Chromit
Nerastné suroviny
1. ročník bakalarského štúdia
Názov minerálu | Chromit | 
Chemický vzorec | FeCr2O4 | 
Charakteristika | Jediný rudný minerál chrómu. Je hnedočiernej až čiernej farby, tvorí pevnú zrnitú hmotu, iba zriedka býva hrubokryštalický. Ojedinelé kryštály majú oktaédrický tvar. Obvykle tvorí zrnité agregáty alebo je celistvý. Môže obsahovať prímesy Mg, Mn, Zn, Al, Ti. Tvrdosť je 5,5, hustota 4,5 - 4,8 kg.dm−3, lom je nerovný, lastúrovitý. | 
Vznik | Vzniká v ultrabázických hlbinných horninách bohatých na olivín (peridotity, dunity). Chromit môže byť súčasťou spodných častí zvrstvených magmatických komplexov. | 
Výskyt | Najvýznamnejšie výskyty chromitu sú viazané na zvrstvené magmatické komplexy ako je Bushveldský komplex v JAR, Great Dyke v Zimbabwe, Skaegårdská intrúzia v Grónsku alebo komplex Stillwater v americkej Montane. | 
Použitie | Je jedinou hospodársky významnou rudou chrómu (chrómová oceľ, zliatiny, pochrómovanie). | 

## Slide 37
Chromit
Nerastné suroviny
1. ročník bakalarského štúdia
FeCr2O4

## Slide 38
Použitá literatúra a obrázky
Nerastné suroviny
1. ročník bakalarského štúdia
Jirásek, J., Vavro, M.: Nerostné suroviny a jejich využití. Ostrava: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR & Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2008. ISBN 978-80-248-1378-3
Karol Jesenák, STRUČNÝ PREHĽAD VYUŽITIA NESILIKÁTOVÝCH MINERÁLOV, UK 2012
Robert Lavinsky; http://www.irocks.com/
https://sk.wikipedia.org/
https://cs.wikipedia.org/