## Slide 1
Nerastné suroviny
1. ročník bakalarského štúdia
Nerastné suroviny 11
Charakteristika najdôležitejších minerálov a rúd na báze neželezných kovov
(Al, Cu, Zn, Pb, Sn, V).

## Slide 2
Rudné suroviny na báze neželezných kovov
názov ruda označuje každú nerastnú surovinu, z ktorej je možné získať kov,
medzi minerály a rudy na báze neželezných kovov zaraďujeme tie,
ktoré majú majoritnú koncentráciu prvkov ako napr. Al, Cu, Zn, Pb, Sn, Ni, V.
Nerastné suroviny
1. ročník bakalarského štúdia

## Slide 3
Minerály na báze neželezných kovov
väčšina minerálov na báze neželezných kovov patrí do troch tried:
II. trieda – sulfidy (napr. CuFeS2, ZnS, PbS)
IV. trieda – oxidy a hydroxidy (napr. AlO(OH), SnO2)
V. trieda – karbonáty (napr. Cu2(CO3)(OH)2)
Nerastné suroviny
1. ročník bakalarského štúdia

## Slide 4
II. trieda – sulfidy (arsenidy, antimonidy, bismutidy)
cca 600 minerálov, t.j. 15 % všetkých dnes známych minerálov,
sulfidy majú väčšinou vysokú hustotu (napr. 5 – 8 g.cm–3), polokovový či kovový lesk, sú nepriehľadné, majú najčastejšie šedú, žltošedú či bronzovo žltú farbu a relatívne nízku tvrdosť,
asi 20 sulfidov je v prírode často sa vyskytujúcich, ostatné sulfidy a všetky ostatné minerály 2. triedy sa vyskytujú vzácne,
ložiská sulfidov sú ekonomicky najdôležitejším zdrojom neželezných kovov (napr. sfalerit – ZnS, chalkopyrit – CuFeS2, galenit – PbS, pyrit – FeS2, molybdenit – MoS2.
Nerastné suroviny
1. ročník bakalarského štúdia

## Slide 5
IV. trieda – oxidy a hydroxidy
cca 570 minerálov, t.j. 15 % všetkých dnes známych minerálov,
fyzikálne a morfologické vlastnosti oxidov a hydroxidov sú veľmi rozmanité v závislosti na ich štruktúre,
výskyt oxidov a hydroxidov je spojený so širokou škálou genetických procesov – vznikajú v magmatickom, hydrotermálnom, metasomatickom a metamorfnom prostredí. Tvoria cca 17 % zemskej kôry, z toho takmer 90 % pripadá na kremeň,
k oxidom a hydroxidom patria ekonomicky významné rudy (napr. na báze Fe, Cr, Mn, Ti, Cu, Al, Si, Ca, Mg, Sn, Nb, Ta, U, Th).
Nerastné suroviny
1. ročník bakalarského štúdia

## Slide 6
V. trieda – karbonáty a dusičnany
cca 210 minerálov, t.j. 6 % všetkých dnes známych minerálov,
väčšina karbonátov sú v čistej forme bezfarebné, často sa sfarbujú v dôsledku porúch kryštálovej mriežky alebo prítomnosťou inklúzií iných minerálov,
tvrdosť bežných karbonátov je 3 – 4,5 Mohsovej škály, hustota sa pohybuje v intervale cca 2,5 – 4 g.cm–3, majú dokonalú štiepateľnosť,
najväčšie množstvo karbonátov je na báze vápnika, vznikajú sedimentáciou organizmov, hlavne vo vodnom prostredí. Karbonáty sú tiež bežnou zložkou hydrotermálnych žíl,
známe sú aj minerály na báze karbonátov neželezných kovov (napr. malachit - Cu2(CO3)(OH)2.
).
Nerastné suroviny
1. ročník bakalarského štúdia

## Slide 7
Hliník
Nerastné suroviny
1. ročník bakalarského štúdia
celkový obsah v zemskej kôre svetové zásoby
8,1 % rádovo desiatky mld. t. čistého kovu
svetová ťažba rúd použitie
rádovo stovky mil. t. /rok výroba hliníka

## Slide 8
Minerály na báze Al
Nerastné suroviny
1. ročník bakalarského štúdia
Praktické využitie tohoto minerálu je v rude, ktorá sa používa na výrobu hliníka a hliníkových zliatin
Ďalšie minerály na báze Al:
kryolit - Na3AlF6
alunit - KAl2(SO4)2(OH)6
Bauxit - všeobecný chemický vzorec AlO(OH)
https://www.youtube.com/watch?v=D6Mxak7sqr0&list=PLs5wfe6fpmK2N75jWq2vrwDBF8i5imCPP
resp. Al2O3.2H2O + FeO(OH)

## Slide 9
Bauxit
Nerastné suroviny
1. ročník bakalarského štúdia

## Slide 10
Bauxit
Nerastné suroviny
1. ročník bakalarského štúdia
Názov minerálu | Bauxit | 
Chemický vzorec | AlO (OH) resp. Al2O3.2H2O + FeO(OH) | 
Charakteristika | Bauxit je usadená hornina, pozostávajúca zo zmesi minerálov hliníka (böhmit, diaspor, gibbsit), železa (goethit, hematit) a ílových minerálov (kaolinit). Je to hlavná ruda hliníka. Bauxit obsahuje okolo 50 % Al2O3. Tvrdosť je 2, lesk má matný, zrnitý. Vryp je biely, červený, alebo hnedý, hustotu má 2,3 - 2,7 g/cm³. | 
Vznik | Bauxit vzniká pri zvetrávaní hornín s vysokým obsahom hliníka, väčšinou v tropických podmienkach, kde silné zrážky vylúhujú z hornín kremičitany a zanechávajú tam minerály hliníka/železa. | 
Výskyt | Vo svete - Veľké ložiská bauxitu má Austrália, Brazília, Čína, India, Jamajka. V Česku sa vyskytuje v okolí Rychnova nad Kněžnou. Na Slovensku sa vyskytuje v malých, ekonomicky nevýznamných ložiskách pri Mojtíne, kde je zachovaný v kriedovo-paleogénnych krasových výplniach. | 
Použitie | Bauxit je najdôležitejšia priemyselná ruda pre získanie hliníka, ktorý má široké uplatnenie od výroby obalov až po letecký priemysel. | 

## Slide 11
Bauxit
Nerastné suroviny
1. ročník bakalarského štúdia
AlO(OH)

## Slide 12
Meď
Nerastné suroviny
1. ročník bakalarského štúdia
celkový obsah v zemskej kôre svetové zásoby
cca 55 ppm rádovo desiatky mil. t. čistého kovu
svetová ťažba rúd použitie
cca stovky tis. t. /rok výroba medi a medených zliatin

## Slide 13
Minerály na báze Cu
Nerastné suroviny
1. ročník bakalarského štúdia
Chalkopyrit CuFeS2
Praktické využitie týchto minerálov je v rudách, ktoré sa používajú na výrobu medi a Cu zliatin
Ďalšie minerály na báze Cu:
kuprit - Cu2O
chalkozín – Cu2S
Rýdza meď Cu
Malachit Cu2(CO3)(OH)2
https://www.youtube.com/watch?v=KBPv2p7T1wo
https://www.youtube.com/watch?v=SmiFiBfN5RQ

## Slide 14
Chalkopyrit
Nerastné suroviny
1. ročník bakalarského štúdia

## Slide 15
Chalkopyrit
Nerastné suroviny
1. ročník bakalarského štúdia
Názov minerálu | Chalkopyrit | 
Chemický vzorec | CuFeS2 | 
Charakteristika | Chalkopyrit vytvára pseudotetraédrické kryštály s ryhovanými a zväčša aj so zdvojčatenými plochami. Má mosadznožlté sfarbenie často s nábehovými farbami, a zelenočierny vryp. Je to nepriehľadný minerál s kovovým leskom. Tvrdosť 3,5–4 a hustota je 4,2–4,3 g/cm³. Pri rozpušťaní v koncentrovanej HNO3 vzniká zelený roztok. | 
Vznik | Tento minerál patrí k najdôležitejším medeným rudám. Vzniká na rudných ložiskách sírnikov, prevažne na hydrotermálnych žilách. Vyskytuje sa často s pyritom, galenitom, tetraedritom, kremeňom aj kalcitom. | 
Výskyt | Slovensko - Banská Štiavnica, Špania Dolina, Ľubietová, Smolník, Mlynky, Veľká Británia – Cornwall, Španielsko – Rio Tinto, Kanada – Sudbury, USA – Montana, Maine, Arizona. | 
Použitie | Chalkopyrit predstavuje najvýznamnejší zdroj medi. | 

## Slide 16
Chalkopyrit
Nerastné suroviny
1. ročník bakalarského štúdia
CuFeS2

## Slide 17
Malachit
Nerastné suroviny
1. ročník bakalarského štúdia

## Slide 18
Malachit
Nerastné suroviny
1. ročník bakalarského štúdia
Názov minerálu | Malachit | 
Chemický vzorec | Cu2(CO3)(OH)2 | 
Charakteristika | Tento minerál vytvára len zriedkavo ihlicovité alebo prizmatické kryštály, väčšinou sa vyskytuje vo forme vrstevnatej štruktúry. Má sýtozelenú farbu a bledozelený vryp. Býva priehľadný až nepriehľadný a jeho kryštálové plochy sa vyznačujú skleným až diamantovým leskom. Vláknité agregáty majú hodvábny lesk. Tvrdosť má 3,5-4, hustota je 3,6-4 kg.dm−3. | 
Vznik | Tvorí sa v alternačných a oxidačných oblastiach medných ložísk, často so sekundárnymi minerálmi vrátane azuritu, kde vzniká priamo z roztokov. | 
Výskyt | Na Slovensku - Ľubietová, Medzev (Lucia baňa - ložisko, Mníšek nad Hnilcom, Poniky (Farbište - ložisko), Špania Dolina, Vo svete - Rusko (Ural), Demokratická republika Kongo, Namíbia, Mexiko, Wales, Arizona (USA). | 
Použitie | V minulosti sa používal na dekoratívne účely a ako šperkarský kameň. | 

## Slide 19
Malachit
Nerastné suroviny
1. ročník bakalarského štúdia
Cu2(CO3)(OH)2

## Slide 20
Zinok
Nerastné suroviny
1. ročník bakalarského štúdia
celkový obsah v zemskej kôre svetové zásoby
rádovo ppm cca stovky tis. t. čistého kovu
svetová ťažba rúd použitie
cca desiatky tis. t. /rok výroba kovového zinku

## Slide 21
Minerály na báze Zn
Nerastné suroviny
1. ročník bakalarského štúdia
Praktické využitie tohoto minerálu je v rude, ktorá sa používa na výrobu kovového zinku.
Ďalšie minerály na báze Zn:
smithsonit - ZnCO3
zinkit – ZnCO3
Sfalerit ZnS
https://www.youtube.com/watch?v=3WiX6g0H2F8

## Slide 22
Sfalerit
Nerastné suroviny
1. ročník bakalarského štúdia

## Slide 23
Sfalerit
Nerastné suroviny
1. ročník bakalarského štúdia
Názov minerálu | Sfalerit | 
Chemický vzorec | ZnS | 
Charakteristika | Sfalerit tvorí tetraedrické kryštály niekedy so zaoblenými plochami. Tento minerál často tvorí žilky, vtrúseniny alebo zrnité a celistvé agregáty. Jeho farba sa pohybuje od čiernej, hnedej, žltej až červenej, po zelenú, sivú a bielu. Vryp máva tmavohnedý až bezfarebný. Býva priehľadný až nepriehľadný, má mastný až diamantový lesk. Tvrdosť je 3,5-4, hustotu má 3,9-4,2 kg.dm−3 , lom je nepravidelný. | 
Vznik | Vzniká na hydrotermálnych rudných žilách najmä spolu s galenitom, chalkopyritom a pyritom, ale pôvod môže mať aj magmatický, pegmatiticko-pneumatolytický a sedimentárny. | 
Výskyt | Na Slovensku - Banská Štiavnica, Pezinok, Jasenie, Rožňava, Švedlár, Vaľkovňa, Nemecko - Altenberg u Aachenu, Freiberg, Bensberg, Rakúsko - Binnental. | 
Použitie | Dôležitá ruda zinku, svetlo zafarbené a priehľadné až priesvitné odrody sa používajú ako drahé kamene. | 

## Slide 24
Sfalerit
Nerastné suroviny
1. ročník bakalarského štúdia
ZnS

## Slide 25
Olovo
Nerastné suroviny
1. ročník bakalarského štúdia
celkový obsah v zemskej kôre svetové zásoby
rádovo ppm cca stovky tis. t. čistého kovu
svetová ťažba rúd použitie
cca desiatky tis. t. /rok výroba olovnatých zlúčenín

## Slide 26
Minerály na báze Pb
Nerastné suroviny
1. ročník bakalarského štúdia
Praktické využitie tohoto minerálu je v rude, ktorá sa používa na výrobu olova a olovnatých zlúčenín.
Ďalšie minerály na báze Pb:
ceruzit - PbCO3
Galenit PbS

## Slide 27
Galenit
Nerastné suroviny
1. ročník bakalarského štúdia

## Slide 28
Galenit
Nerastné suroviny
1. ročník bakalarského štúdia
Názov minerálu | Galenit | 
Chemický vzorec | PbS | 
Charakteristika | Galenitové kryštály majú tvar kociek a oktaédrov. Tento hojný rudný minerál sa však vyskytuje aj vo forme zrnitej, vláknitej, prípadne vo forme zrnitej masy. Jeho farba aj vryp sú olovenosivé, je nepriehľadný a má kovový lesk. Tvrdosť má 2,5, hustota je 7,2-7,6 kg.dm−3. | 
Vznik | Vzniká na hydrotermálnych žilách pri prenikaní horúcich roztokov do vyšších vrstiev zemskej kôry. Môže sa vyskytovať spolu s ďalšími minerálmi, napríklad s kremeňom, kalcitom, chalkopyritom a sfaleritom. | 
Výskyt | Slovensko - Banská Štiavnica, Ochtiná, Poniky, Pukanec, Zlatá Baňa, Česko - Příbram, Harrachov, Kladno, Bečkov, USA - Joplin (Missouri) a Picher (Oklahoma). | 
Použitie | Je najdôležitejšou rudou olova a striebra. | 

## Slide 29
Galenit
Nerastné suroviny
1. ročník bakalarského štúdia
PbS

## Slide 30
Cín
Nerastné suroviny
1. ročník bakalarského štúdia
celkový obsah v zemskej kôre svetové zásoby
rádovo ppm cca stovky tis. t. čistého kovu
svetová ťažba rúd použitie
cca desiatky tis. t. /rok výroba bronzových zliatin

## Slide 31
Minerály na báze Sn
Nerastné suroviny
1. ročník bakalarského štúdia
Praktické využitie tohoto minerálu je v rude, ktorá sa používa na výrobu cínu a bronzových zliatin.
Ďalšie minerály na báze Sn:
stanin - Cu2FeSnS4
cylindrit - Pb3Sn4FeSb2S14
Kasiterit SnO2

## Slide 32
Kasiterit
Nerastné suroviny
1. ročník bakalarského štúdia

## Slide 33
Kasiterit
Nerastné suroviny
1. ročník bakalarského štúdia
Názov minerálu | Kasiterit | 
Chemický vzorec | SnO2 | 
Charakteristika | Je to tetragonálny minerál čiernej, hnedej, žltej, červenej až bielej farby. Má tvrdosť 6 – 7 a hustotu 6,8–7,1 g/cm³. Tvorí dypyramidálne alebo stĺpcové kryštály, ktoré sú takmer pravidelne laminárne zdvojčatelé podľa plochy. | 
Vznik | Kasiterit vzniká kryštalizáciou z hydrotermálnych vysokoteplotných roztokov, ktoré sú sprievodným javom vulkanickej činnosti. Ďalej sa druhotne hromadia v náplavoch. | 
Výskyt | Česko – Krupka, Horní Slavkov, Cínovec, Slovensko – Hnilec, Nemecko – Altenberg, Zinnwald, Anglicko – Cornwall Čína –Yunan, polovica svetovej produkcie, | 
Použitie | Je to dôležitá ruda pre výrobu cínu a bronzových zliatin. | 

## Slide 34
Kasiterit
Nerastné suroviny
1. ročník bakalarského štúdia
SnO2

## Slide 35
Vanád
Nerastné suroviny
1. ročník bakalarského štúdia
celkový obsah v zemskej kôre svetové zásoby
rádovo ppm cca stovky tis. t. čistého kovu
svetová ťažba rúd použitie
cca desiatky tis. t. /rok výroba vanádových ferozliatin

## Slide 36
Minerály na báze V
Nerastné suroviny
1. ročník bakalarského štúdia
Praktické využitie tohoto minerálu je v rude, ktorá sa používa na výrobu vanádových ferozliatin
Ďalšie minerály na báze vanádu:
montroseit - (V,Fe)O(OH)
Vanadinit Pb5(VO4)3Cl

## Slide 37
Vanadinit
Nerastné suroviny
1. ročník bakalarského štúdia

## Slide 38
Vanadinit
Nerastné suroviny
1. ročník bakalarského štúdia
Názov minerálu | Vanadinit | 
Chemický vzorec | Pb5(VO4)3Cl | 
Charakteristika | Červený, hnedý, oranžový, žltý, diamantovo až medovo lesklý nerast, vanadičnan olova s chlórom. Tvrdosť má 2,5-3, hustota je 6,88 g/cm³. Tvorí tabuľkovité až sĺpcovité kryštály, ľadvinovité či vláknité agregáty. | 
Vznik | Vzniká ako produkt oxidácie galenitu v oblastiach so suchým a teplým podnebím, často sa vyskytuje s ceruzitom a wulfanitom. | 
Výskyt | Slovensko - Banská Štiavnica, USA - Arizona: Apache mine, Abenab - Namíbia, Keban - Turecko, Santa Eulalia a Villa Ahumada - Mexiko, Berezovsk - Ural, Bleiberg a Obir - Rakúsko, Estremadura - Španielsko. | 
Použitie | Medzi zberateľmi drahých kameňov je veľmi obľúbeným a vyhľadávaným artiklom. Vanadinit slúžil i ako ruda vanádu, z ktorej sa vyrába ferovanád, ktorý je využívaný hlavne pri legovaní ocele. | 

## Slide 39
Vanadinit
Nerastné suroviny
1. ročník bakalarského štúdia
Pb5(VO4)3Cl

## Slide 40
Použitá literatúra a obrázky
Nerastné suroviny
1. ročník bakalarského štúdia
Jirásek, J., Vavro, M.: Nerostné suroviny a jejich využití. Ostrava: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR & Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2008. ISBN 978-80-248-1378-3
Karol Jesenák, STRUČNÝ PREHĽAD VYUŽITIA NESILIKÁTOVÝCH MINERÁLOV, UK 2012
Robert Lavinsky; http://www.irocks.com/
https://sk.wikipedia.org/
https://cs.wikipedia.org/